[image: image9.png]


              广州市第八届建筑工匠技能擂台赛装饰装修工（抹灰与隔墙系统项目）技术文件
[image: image9.png]

[image: image1.png]



广州市第八届建筑工匠技能擂台赛
装饰装修工（抹灰与隔墙系统项目）
技
术
文
件
2025年11月
广州市第八届建筑工匠技能擂台赛组委会
一、技术描述

（一）命题原则
贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，与建筑产业工人队伍建设相衔接，遵循国家、行业职业资格标准，结合生产实际，注重质量和精度，体现最新技术和工艺，将建筑施工职业素养贯穿考核全过程，规范化操作与结果评判相结合，考核选手职业综合能力，对技能人才培养发挥示范指导作用。
（一）项目概要
装饰装修工（抹灰与隔墙系统项目）是指采用隔墙轻钢龙骨、石膏板、隔音棉等材料在建筑空间内建造轻质隔墙，内外墙石膏抹灰和装饰抹灰，石膏线安装，以及采用石膏材料进行艺术造型制作与安装的竞赛项目。比赛中对选手的技能要求主要包括：工作组织和管理、识图算量、放样、隔墙系统的金属框架建造和石膏板安装、隔声处理、石膏板表面处理、内外石膏抹灰和装饰抹灰、石膏装饰线条加工和安装、石膏艺术作品的设计和制作，以及质量控制和检测等能力。
（三）基本知识与能力要求
	相关要求
	权重（%）

	1
	工作组织和管理
	10

	基本知识
	个人需要了解和理解：
•与卫生、安全以及抹灰和隔墙系统相关的法律
•不同类型的个人防护装备（PPE）
•安全使用电源的预防措施
•建筑方法和施工技术
•电力、管道、排水和安全系统的相关领域
•集成娱乐系统
•材料的安全使用、储存和适当使用
•经济性和质量之间的平衡，取决于预期产出和环境
•工具和材料储存的安全需求
•废物安全处理和回收方法
•建立最佳且经济有序的施工现场的方法。关于施工计划和设备、组织和程序、材料管理、人员配备和时间表
•确定正确计算和估算的原则和方法。
	

	工作能力
	个人应能够：
•创造和维护安全卫生的工作环境
•安装工作区域以避免受伤，尤其是背部、肘部、肩部和膝盖
•在抹灰和隔墙系统中应用有关安全和卫生的标准和法律
•使用适当的个人防护装备
•以安全的方式使用正确的电源和无绳工具
•安全可靠地存放石膏板和相关产品
•积极参与自身的持续专业发展，以跟上建筑行业的工作方法和不断变化的技术，例如声学、可持续性和环境影响
•作为团队的一部分有效地工作
•与其他行业有效合作
•妥善保管客户的固定装置、配件、地毯和物品。
	

	2
	计划和交流/技术图纸
	8

	基本知识
	个人需要知道和理解：
•建筑物使用对所用技术和材料的影响
•与职业相关的数学和几何
•要求的质量和标准，例如抹灰标准
•如何确定工作的优先顺序并计划与其他行业的顺序
•采购材料的原则和方法
•库存控制和轮换，包括按日期使用的重要性
•正式和非正式沟通的原则和方法
•施工图
•材料清单和时间表的创建和使用
•有机和无机材料、涂层材料、安装材料、接合和粘合材料等不同建筑材料的要求和特定性能和质量
•如何选择正确的材料并记录这些材料
•主要元素，例如地板、墙壁和天花板系统以及店面
•基础和其他用途的制造指南
•如何为水泥、木材和钢结构选择高效的附件以及正确的材料
•干式和湿式结构的区别
•如何制作与隔热系统、隔音和防火系统以及墙壁和天花板设计中的装饰方面相关的天花板元件
•技术建设的原则和方法
•建筑材料特性之间的关系及其对舒适生活空间的影响
•建筑材料的种类、它们的化学和物理过程、毛细作用、孔隙率、热胀冷缩，以及它们对回收利用的影响。
	

	工作能力
	个人应能够：
•阅读和解释来自各种来源的文档
•从不同的公认规范解释和工作
•准备规格
•为建筑师和工料测量师等其他专业人员提供建议和指导
•阅读和解释图纸和规范
•根据计划和规格计算材料
•保留每个安装过程的重要说明
•向客户和其他专业人员解释有关安装的专家和复杂技术信息
•应用数学几何原理计算角度、面积、周长、曲线、圆弧、体积、比率等。
	

	3
	隔墙系统建造
	56

	基本知识
	个人需要知道和理解：
•用石膏板建造墙壁和天花板的标准和法规
•专业术语
•建造方法，包括木结构建筑
•用于建造墙壁和天花板的框架系统
•用于建造墙壁和天花板的螺钉和紧固件
•不同类型的石膏板和纤维水泥板
•不同的隔墙系统和通用设备和材料的处理
•如何正确实施工程，包括复杂的墙壁形状和覆盖物，以及金属框架和卫浴组件的整合
•防火、隔音和隔离要求
•为墙壁和天花板创建装饰设计的方法
•实现拱形墙壁和天花板设计的技术
•建筑装饰和隔音保护/改进的方法
•可接受的制作和提供详细材料清单的方法。
	

	工作能力
	个人应能够：
•列出墙壁和天花板的不同元素
•准确测量
•精确切割金属型材
•带有嵌件的门窗直立框架——方正、垂直和水平
•紧固、固定或压接金属部件
•槽钢和龙骨金属型材
•安装弯曲的金属制品，例如拱门、桶形天花板
•用粘合剂和螺钉切割和固定石膏板
•用粘合剂和螺钉切割和固定纤维水泥板
	

	4
	隔热（或隔音、绝缘）
	3

	基本知识
	个人需要知道和理解：
•有关的标准、法规和业务守则
•建筑物的隔热
•建筑物的隔音
•防火等级和法规
•有关绝缘材料的储存、处理和安装的安全规定
•材料用于
•建筑物的隔热
•建筑物的隔音
•防火等级和法规
•适当使用材料
•建筑物的隔热
•建筑物的隔音
•防火等级和建筑法规的影响
•可持续性和环境影响对绝缘产品和技术的影响
•当前和不断变化的绝缘技术和做法
•根据设置为内部和外部结构选择正确的绝缘系统的原则和方法
•用于处理接头、边缘、角落、连接和精加工的设备和机械。
	

	工作能力
	个人应能够：
•安装和修复声学产品
•安装和修复散热产品
•安装和固定防火材料和其他材料，以防止火势蔓延
•使用弹性材料
•测试安装并进行相应修改。
	

	5
	石膏板的表面处理
	5

	基本知识
	个人需要知道和理解：
•不同的石膏板饰面方法
•用于完成石膏板饰面的材料和技术
•适用的表面处理标准，包括玻璃纤维和纸带的使用
•如何完成带有锐边的角、金属护角、护角纸带和所有类型的内外角护角。
	

	工作能力
	个人应能够：
•准备石膏板以进行饰面
•切割金属护角和饰边
•混合抹灰化合物
•通过胶带和接合饰面，手工完成石膏板连接
•手工打磨完成的接缝
•应用全表面涂层
•使用石膏抹灰对石膏板进行表面处理。
	

	6
	内外抹灰
	9

	基本知识
	个人需要知道和理解：
•石膏的类型及其用途
•基层表面的类型及其对抹灰的影响
•抹灰技术和实践
•抹灰中使用的工具和设备
•如何完成修补和维修
•切割内部和外部斜接角的技术
•使用石膏涂料
•外墙抹灰和涂料应用的法规和指导
•与外部抹灰相关的安全工作实践，包括使用脚手架平台
•外部抹灰工作所需的设备和个人防护装备
•可用材料和技术的特性、质量、用途和限制
•应用方法
•适当和安全地处置废物
•评定和分配基础和抹灰的原则和方法
•石膏的成分及其粘合性能可能出现的问题
•结构抹灰、抹子技术、特殊抹灰及其应用
•处理和修复涂鸦和灰泥镶嵌、灰泥和裂缝、接缝、边缘、角落和饰面的方法。
	

	本工作能力
	个人应能够：
•准备抹灰表面
•将石膏混合至正确的稠度
•对直的和弯曲的表面应用渲染、漂浮、撇去和设置涂层
•涂抹光滑的涂层饰面
•修复抹灰工程
•符合合同规范
•将法规和官方指导应用于工作方法
•适当有效地使用和维护个人防护装备、设备和资源
•安全处理废物
•测量、标记、应用和完成
•准备材料并申请外部背景：
•砖和/或砌块和/或混凝土表面
•基座
•内角和外角
•展示
•墙壁
•形成行业认可的外部渲染饰面
•两遍涂层工作
•三遍涂层工作
•内角和外角
•展示
•应用纹理涂层饰面。
	

	7
	装饰线条的制作和安装
	9

	基本知识
	个人需要知道和理解：
•制作装饰线条的方法和原则
•装饰线条的范围和用途
•专业饰面，例如涂鸦、威尼斯石膏、纹理混合物和其他专业技术
•用于安装装饰线条的粘合剂
•创建所有类型的模具的方法。
	

	工作能力
	个人应能够：
•倾听、解释并尊重客户的意见
•解释提议的主题
•切割产品
•创建内部和外部斜接
•涂抹和粘贴装饰涂层
•准备并运行现场模具
•测量和切割部件
•切割和修复纸面石膏顶角线
•匹配、斜接和安装铸造装饰性脚线和平线，包括：
•模具
•拱门
•覆盖
•墙裙
•顶角线
•踢脚线
•平线
•天花板灯盘
•修复装饰线条。
	

	
	合计
	100


（四）竞赛形式及时间
竞赛实操时间：6小时。由2名选手组成，采取两人为1队的竞赛形式，每队参赛选手按时完成规定的竞赛内容。
二、竞赛试题
（一）试题内容
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]300

A3 L TH

18

B 3. T

1800




[image: image4.jpg]CHE LT &

D35 37 1 &

&




[image: image5.jpg]00

(&) e

1100

1800





[image: image6.jpg]



如图所示，本题由轻钢龙骨及石膏板等辅材构成的墙体构件，构件由轻钢龙骨、石膏板、石膏装饰线、装饰层等材料根据竞赛选手下料组装及施工组成，墙高1800mm，包含A、B、C、D墙面及顶棚，在A墙如图所示墙壁内安装隔声材料。具体技术说明如下：
1.墙身位置：墙体A朝向观摩通道，其它墙体施作位置朝向应与竞赛图纸平面图中对应墙体位置朝向保持一致。
2.施工采用先安装龙骨框架后安装石膏板的方式，龙骨接合处应用龙骨钳咬合或螺丝（铆钉）连接。C龙骨（竖龙骨）间距应≤600mm，龙骨接合处（C龙骨与U龙骨之间）间隙应≦5mm。
3.石膏板材相互接合处间隙应≤3mm；用于拼接的单块石膏板应≥20cm；墙体内面、外面的左右相邻石膏板的横向接缝应错开，间距应≥15cm，龙骨两侧的石膏板的竖向接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝。 
4.隔墙B墙内墙石膏板竖向拼缝（见图纸），左右石膏板接缝应采用石膏板切割边接缝并做外“八” 字倒角处理，倒角边长度应顺直，棱角清晰，不得缺角掉边。
5.C、D墙与顶棚拐角处石膏板应做刀把状处理，拐角处刀把状石膏板长度应≧300mm，不得做成上下通缝。顶棚向上朝天一面，无石膏板覆盖。
6.螺钉间距应≤200mm，螺钉钉头不得突出石膏板表面。螺钉钉头陷入石膏板纸面0.5~1mm且不破坏纸面为宜。满足螺钉质量和距离要求的螺钉数量应≥95% 的螺钉总数量。本次竞赛作品的螺钉总数量以300个为基准进行核算。（允许有 5% 容错率，即允许有 15 个螺钉质量和距离问题，从第 16 个开始起算执行扣分。）
7.隔声材料应完全干净，没有灰尘等污染；隔声材料应干燥；工作区域清洁，没有隔声材料及其粉末。隔声卷材或块材切割的长度应正确，应紧密地贴合龙骨之间，没有间隙。空腔应完全填满，紧密，充实，平整，无褶皱。
8.由于各工序可能存在技术间歇，各工序可交替施工，按要求在规定时间完成竞赛任务即可。
9.在B墙进行腻子抹灰，分两遍进行，抹灰厚度自行控制，抹灰完成后整洁、亮白、平整、光滑。
10.在A、D矮墙（如图纸所示）进行石膏线安装及装饰砂料抹灰。石膏线条接合缝隙均匀、美观。石膏线条没有工具痕迹，没有划线的痕迹。石膏线条和周 围区域非常干净，没有擦拭痕迹。装饰砂料抹灰做到平整、纹理均匀、棱角分明。
（二）操作要求
工艺流程：墙体放样→轻钢龙骨下料及轻钢骨架组装→隔音棉下料及安装→石膏板下料及固定安装→螺丝处理→阳角条安装→石膏找平→刮腻子→石膏线条下料及安装→装饰抹灰。（因石膏、腻子干透需要时间，抹灰工序在墙体达可进行抹灰施工时方可进行抹灰工艺，参赛选手请结合竞赛时间。）
施工质量要求按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018、《轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶》 GJCT-015-2007、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018、《建筑装饰装修职业技能标准》JGJ/T 315-2016的标准及参考图集。
三、竞赛模块及评分细则
（一）竞赛模块及分值
采用100分制评分，分主观与客观评分，其中主观分52分，客观分48分，具体分值分布下表。
	考核模块
	考核项目
	分值

	
	
	主观分
	客观分
	总分

	A
	工作组织管理
	10
	
	10

	B
	隔墙系统建造（隔音）
	16
	40
	56

	C
	腻子抹灰
	9
	8
	17

	D
	装饰线条及装饰抹灰
	17
	
	17

	汇总
	52
	48
	100


（二）评分细则
分项评分表
工位号：                                        评分日期：     年   月   日 
	考核模块
	考核项目
	考察内容
	评分标准
	评分方式及类型
	分值
	得分

	A
	职业素养
	正确戴安全帽、遵守竞赛纪律（选手规则）
	1.未戴安全帽进入赛区的，扣6分；在赛区竞赛过程中，脱下安全帽的，扣2分；佩戴安全帽不规范，经裁判员责令改正，拒不改正的，扣2分；
2.违反竞赛纪律的，扣2分；情节较为严重的，扣4分；情节严重的，扣6分。
	过程分组观察/主观
	6
	

	
	
	材料
	在组委会提供的耗材范围内完成作品的得1分。
	
	1
	

	
	
	保持工位整洁，工完场清
	工位整洁，工完场清的，得2分
	
	2
	

	
	
	独创工具或工法有效提高质量或效率
	经选手申请，监督工位的裁判员和裁判组长确认的，得1分
	
	1
	

	B
	隔墙系统建造（隔音）
	(龙骨框架)
龙骨间距、缝隙、接合
	C龙骨（竖龙骨）间距应≦600mm,超过1处扣1分。
龙骨接合处（C龙骨<竖龙骨>与U龙骨<横龙骨>之间）间隙应≦5mm，超过1处扣1分。
龙骨接合处（C龙骨<竖龙骨>与U龙骨<横龙骨>之间）应用龙骨钳咬合或螺丝（铆钉）连接。如未咬合或螺丝（铆钉）连接，错误1处扣1分。
应先龙骨框架安装，后石膏板安装。一堵墙错误扣1分。
	过程分组观察/主观
	5
	

	
	
	(石膏板安装)石膏板搭接、缝隙、拐角、八字缝
	石膏板材相互接合处间隙应≤3mm，超过1处扣1分。
用于拼接的单块石膏板应≥20cm。错误1处扣1分。
C、D墙与顶棚拐角处石膏板应做刀把状处理，拐角处刀把状石膏板长度应≧300mm，错误扣1分。
隔墙B墙内墙石膏板竖向拼缝采用石膏板切割边接缝并做外“八”字倒角处理。错误扣2分。
	过程分组观察/主观
	5
	

	
	
	(螺丝品质)
观察螺丝
	墙面螺钉间距≤200mm。顶棚螺钉间距应≤150mm，螺钉钉头不得突出石膏板表面。未达标每处扣0.5分，扣完为止。
	完成后观察/主观
	3
	

	
	
	(隔音材料)
观察隔音岩棉安装质量
	隔声卷材或块材切割的尺寸应正确，应紧密地贴合龙骨之间，没有间隙。空腔完全填满，紧密、充实、平整，无褶皱。采用0-3等级打分。
	主观评估/主观
	3
	

	
	
	尺寸
	S1
	允许偏差1mm，每误差1mm扣1分，扣完为止
	卷尺/客观
	4
	

	
	
	
	S2
	
	
	4
	

	
	
	
	S3
	
	
	4
	

	
	
	垂直度
	P1
	允许偏差1mm，每误差1mm扣1分，扣完为止
	垂直尺、楔形塞尺/客观
	4
	

	
	
	
	P2
	
	
	4
	

	
	
	
	P3
	
	
	4
	

	
	
	水平度
	H1
	允许偏差1mm，每误差1mm扣1分，扣完为止
	水平尺、楔形塞尺/客观
	4
	

	
	
	
	H2
	
	
	4
	

	
	
	方正度
	L1
	允许偏差1mm，每误差1mm扣1分，扣完为止
	直角尺、楔形塞尺/客观
	4
	

	
	
	
	L2
	
	
	4
	

	C
	腻子抹灰
	观察腻子抹灰质量
	分两遍进行，抹灰厚度自行控制，抹灰完成后整洁、亮白、平整、光滑。
	主观评估/主观
	9
	

	
	
	平整度
	Q1
	允许偏差1mm，每误差1mm扣1分，扣完为止
	2m直尺、
楔形塞尺/客观
	4
	

	
	
	
	Q2
	
	
	4
	

	D
	装饰线条及装饰抹灰
	(装饰线条及装饰抹灰)
观察装饰线条安装是否正确及装饰抹灰质量。
	石膏线条接合缝隙均匀、美观。石膏线条没有工具痕迹，没有划线的痕迹。石膏线条和周围区域非常干净，没有擦拭痕迹。装饰砂料抹灰做到平整、纹理均匀、棱角分明。采用0-3等级打分。
	主观评估/主观
	9
	

	
	
	(整体感观)
观察完成观感
	对作品的完成度、整洁度进行打分，做到干净、整洁、棱角分明等，采用0-3等级打分。
	主观评估/主观
	8
	

	汇总
	100
	


注：客观评分测量位置（评分点）经现场裁判员抽签决定，具体评分点将在评分结束后与选手成绩一起在成绩公告栏予以公布。
裁判员签字：                
（三）评分规程
1.设立本赛项裁判组，包括裁判员6人，其中1名任裁判组长，1名任裁判副组长。裁判组长受擂台赛组委会总裁组委托负责本赛项裁判工作，裁判副组长协助裁判组长工作，其他裁判员根据裁判组长、副组长的安排进行过程监督、测量、评分。
2.评分包括：技能竞赛的评估分为两大类型：测量和主观评价。对于这两种类型的评估，使用明确的标准来评估每个方面，对于保证质量至关重要，竞赛采用百分制计分，精确到小数点后 2 位。
3.竞赛期间，裁判组分成3个小组，每小组2人，每小组负责10个工位的过程评分。
4.测量评估与评分：测量评分项包括垂直、方正、水平、尺寸等方面。
5.主观评价评估与评分：评价评分分项包括材料、龙骨框架、石膏板裁切接合、平整、螺钉品质、完整度、整体外观、阳角护角完整和螺钉批涂、抹灰平整光滑、线条质量、装饰抹灰等方面。
主观评价使用0 - 3的等级。为了严格和一致地应用该等级表，必须使用以下方法进行评价：
每个方面的详细指导基准（标准）（以文字、图像、人工制品或单独的指导说明）
0 - 3 等级表示：
0：性能低于行业标准；
1：性能符合行业标准；
2：性能达到并在特定方面优于行业标准；
3：性能完全优于行业标准。
主观评价评估与评分，若裁判间等级数值差大于1时，低等级数值者需首先给出合理解释，并在小组长或裁判长的监督下进行重新评价，直至等级数值差小于等于1。
6.主观评分人员以抽签的形式在裁判组内产生，抽取4人，3人评分1人记录。
7.竞赛结束后，立即清场，不允许选手在场，只允许裁判人员在场。
8.裁判员评判时使用统一的检测工具，尽量使用选手所用工具。
9.评判过程中出现争议，由负责联系该赛项的总裁组成员组织裁判组表决并参与表决。
10.参赛选手总分出现并列的情况下，分别依次采用测量评分里的尺寸、垂直度、方正度、水平度、平整度分项，得分高低作为胜出条件。
四、竞赛场地、工位、材料、工具
（一）竞赛工位
工位数量由组委会决定，每个工位长3.5米，宽3.5米，共计12.25平方米，工位地面硬化、平整、无其他建筑物或构筑物干扰，工位采光、照明和通风良好，竞赛过程无雨水等环境因素影响。每个工位旁留有至少2米的材料运输通道（作参观阶段）。
（二）场地设施
1.抹灰工场地为长30m×宽20.5m（如图1.1场地布置图所示）。
2.每个工位提供比赛所需的基础设施设备及耗材。（如图1.2工位布置图所示）。
[image: image7.jpg]£

20500
1500

| e T e T e (T e R e T e I





1.1场地布置图
[image: image8.jpg]i N

| Amsms o6 |
)

| R

HEBURRE

it BB





1.2工位布置图
（三）竞赛设备、工具、测量器具
	序号
	名称
	特征描述
	数量
	单位
	总量

(30名选手)
	备注

	一、材料

	1
	标准石膏板
	2400×1200×12mm
	5
	张
	150
	隔墙材料

	2
	竖龙骨（C龙骨）
	3000×75×45×0.6mm
	10
	根
	300
	隔墙材料

	3
	天地龙骨（U龙骨）
	3000×75×45×0.6mm
	4
	根
	120
	隔墙材料

	4
	金属阳角条
	30mm×30mm
	4
	根
	120
	墙面处理材料

	5
	螺丝（干壁钉）
	25×3.5mm
	1
	盒
	30
	用于石膏板固定

	6
	螺丝（干壁钉）
	35×3.5mm
	50
	个
	1500
	用于石膏板固定

	7
	螺丝（平头燕尾螺丝）
	4.2×13mm
	50
	个
	1500
	用于龙骨固定

	8
	腻子粉
	25kg\包
	1
	包
	30
	用于抹灰

	9
	嵌缝石膏
	25kg\包
	1
	包
	30
	用于抹灰

	10
	石膏线快粘粉
	0.5kg\包
	1
	包
	30
	用于粘贴石膏线

	11
	石膏线
	60mm宽，2米长
	1
	根
	30
	装饰线条

	12
	木质地台
	1200×1200×80mm
	1
	个
	30
	在地台上搭建作品

	13
	质感真石漆
	20kg\桶
	0.25
	桶
	8
	装饰抹灰用

	14
	扫把和簸箕
	
	1
	套
	30
	

	15
	水桶
	18升
	1
	个
	30
	

	16
	小水桶
	5升
	1
	个
	30
	

	17
	垃圾桶
	100升
	1
	个
	30
	

	18
	木楔子
	30mm高
	8
	个
	240
	用于地台调平

	19
	隔音棉
	50厚
	1
	卷
	30
	

	20
	白乳胶
	150g
	1
	瓶
	30
	贴接缝纸带用

	二、公用工具设备清单

	1
	板车（手推车）
	1
	2
	辆
	2
	

	2
	大水桶
	60L
	1
	个
	5
	接水供选手使用

	三、裁判组用具

	1
	签字笔
	黑色
	2
	盒
	2
	裁判用具

	2
	水平尺
	1.2m长
	2
	根
	2
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               裁判用具

	3
	水平尺
	1.8m长
	2
	根
	2
	裁判用具

	4
	阶梯塞尺
	
	2
	把
	2
	裁判用具

	5
	靠尺
	2m长
	2
	根
	2
	裁判用具

	6
	直角尺
	300×500mm
	2
	把
	2
	裁判用具

	7
	卷尺
	5m
	2
	把
	2
	裁判用具

	8
	文件夹板
	
	5
	个
	个
	裁判用具


五、选手自带工具
（一）施工工具表：
	序号
	名称
	型号/技术参数
	数量

	1
	钢卷尺
	2m、5m
	

	2
	壁纸刀及刀片
	
	

	3
	钢直尺
	20cm、1m
	

	4
	钢直角尺
	25cm ×50cm
	

	5
	数显直角尺
	
	

	6
	气泡水平尺或电子数显水平尺
	40cm、60cm、80cm、120cm、180cm、200cm
	

	7
	铝合金丁字尺
	
	

	8
	铝合金靠尺杆
	2m
	

	9
	阶梯状塞尺
	
	

	10
	组合角度尺/斜接工具
	
	

	11
	斜接切割盒
	以市场购买的成品切割盒可用
	

	12
	刮板
	铝合金刮灰板
	

	13
	不同类型的镘刀
	抹子
	

	14
	不同类型的抹灰工抹子
	沙抹或托灰板
	

	15
	抹灰刀和抹灰铲
	
	

	16
	刮刀
	油灰刀
	

	17
	抹灰阴角器
	
	

	18
	平板锯
	
	

	19
	石膏板专用锯
	手工马刀锯
	

	20
	充电式电动往复锯
	或充电式曲线锯、马刀锯
	

	21
	铁皮剪
	手动或充电式
	

	22
	龙骨剪
	
	

	23
	龙骨钳或铆钉枪
	铆钉自备
	

	24
	充电式的手电钻
	
	

	25
	起子机
	
	

	26
	链钉枪
	螺钉、 链钉可自备
	

	27
	弹线粉线盒
	
	

	28
	平锉刨
	
	

	29
	砂纸
	
	

	30
	海绵
	
	

	31
	刷子
	
	

	32
	锤子
	
	

	33
	凿子
	
	

	34
	撬棍
	
	

	35
	铅笔
	
	

	36
	人字梯
	
	

	37
	排插
	1.8m内
	

	38
	带侧面保护的安全眼镜、防护手套、带钢包头的安全鞋、反光衣、耳塞等个人防护用品、清洁工具等。
	
	


（二）参赛者可视自身情况自行决定所带参赛工具，主办方不为参赛者提供以上工具及材料。参赛者在比赛中允许使用数字测量装置。
（三）参赛选手在切割轻钢龙骨时不允许使用电动轮式切割机。
六、安全卫生作业要求
（一）每位选手自行配备个人防护用品，包括安全帽、安全防滑鞋、防水手套。
（二）参赛选手在本竞赛工位内操作，避免伤害周边参赛选手。
（三）保持地面整洁，环境卫生，做到整理、整顿、清扫、清洁和素养5S。
（四）《广州市建设工程文明施工管理规定》2018年版
（五）《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
（六）《广州市安全生产条例》
（七）省、市及国家相关的安全规定。
7.其他
（一）竞赛流程。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛流程。

（二）竞赛规则。见竞赛指南、选手手册、裁判员手册，以上每一项手册都说明了竞赛规则。

（三）本技术文件由本届擂台赛竞赛工作办公室下设的总裁组负责解释。

 PAGE 
 PAGE 
 PAGE 
 PAGE 

